## Выбор абразивного материала

| Марка абразивного |  |
| --- | --- |
| материала | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| ГОСТ | FEPA |  |
| 14A | A | Обработка материалов с высоким сопротивлением разрыву, обдирка стальных отливок, проката, высокопрочных чугунов, обработка углеродистых и легированных сталей, бронзы, никелевых и алюминиевых сплавов. |
| 25A | WA | Обработка закаленных деталей из углеродистых, быстрорежущих и нержавеющих сталей. Обработка тонких деталей и инструментов (зубья, ножи, сверла, резцы), заточка. |
| 38A | ZK | Силовое обдирочное шлифование стальных заготовок. |
| 54C; 63C | C; GC | Обработка твердых материалов с низким сопротивлением разрыву (чугун, бронза, латунь, твердые сплавы, стекло, драгоценные камни, мрамор, гранит, фарфор), а также очень вязких материалов (жаропрочных сталей, сплавов, меди, алюминия). |

## Выбор зернистости круга

| Зернистость | ВИД ОБРАБОТКИ |
| --- | --- |
| ГОСТ | FEPA |  |
| 200-80 | F10-F22 | Обдирочные операции с большой глубиной резания, зачистка заготовок, отливок. Обработка материалов, которые вызывают засаливание поверхности круга (латунь, медь, алюминий). |
| 80-50 | F22-F36 | Отрезка, плоское шлифование торцом круга, заточка резцов, правка абразивного инструмента. |
| 63-25 | F30-F60 | Предварительное и комбинированное шлифование, заточка режущего инструмента. |
| 40-5 | F40-F220 | Плоское шлифование. |
| 32-16 | F54-F90 | Чистовое шлифование, обработка профильных поверхностей, заточка мелкого инструмента, шлифование хрупких материалов. |
| 12-6 | F100-F180 | Отделочное шлифование, доводка твердых сплавов, доводка режущего инструмента, стальных заготовок, заточка тонких лезвий, предварительное хонингование. |
| 6-М50 | F180-F280 | Отделочное шлифование металлов, стекла, мрамора и т.п., резьбошлифование, чистовое хонингование. |
| М63-М14 | F230-F600 | Суперфиниширование, окончательное хонингование, доводка тонких лезвий, резьбошлифование изделий с мелким шагом, полирование. |

## Выбор инструмента по твердости

| Твердость | ВИД ОБРАБОТКИ |
| --- | --- |
| ГОСТ | FEPA |  |
| ЧТ;ВТ | W;T | Обдирочные операции, правка абразивных инструментов, шлифование шариков для подшипников. |
| Т2;Т1; СТ3;СТ2 | S;R; Q;P | Отрезка, прорезка канавок, обдирочные операции, ведущиеся вручную, круглое наружное шлифование, бесцентровое шлифование, шлифование прерывистых поверхностей. |
| СТ2;СТ1; С2 | P;O; N | Предварительное круглое наружное и бесцентровое шлифование сталей, ковкого чугуна. Профильное шлифование, обработка прерывистых поверхностей, хонингование и резьбошлифование деталей с крупным шагом. |
| СТ1;С2; С1 | O;N; M | Плоское шлифование сегментами и кольцевыми кругами, резьбошлифование кругами на бакелитовой связке. |
| С2;С1; СМ2;СМ1 | N;M; L;K | Чистовое и комбинированное круглое, наружное бесцентровое и внутреннее шлифование стали, плоское шлифование, резьбошлифование, заточка режущих инструментов. |
| CM2;CM1; M3 | L;K; J | Заточка и доводка режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, шлифование труднообрабатываемых специальных сплавов, полирование. |